PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA

## ESTADO  DE  SÃO  PAULO

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS

MEMORIAL   DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico de diversas ruas  da Vila Santa Fé-Distrito Cachoeira de Emas em Pirassununga

LOCAL: Rua São Joaquim, Rua São Lucas, Rua São Sebastião e Rua Santa Efigênia da Vila Santa Fé –Distrito Cachoeira de Emas- Pirassununga -SPconforme listagem anexa.

1-Serviços Gerais

A placa da obra deverá ser modelo Caixa Econômica Federal.

2-  Recapeamento asfáltico:

Pintura ligante RR1C: Consiste na aplicação de material betuminoso tipo RR 1C à taxa de 1,2 lt/m² , tendo como finalidade a adesão à capa selante, sendo distribuído uniformemente com veículos dotados de barras de aspersão, afim de cobrir totalmente a área a ser pavimentada.

Camada de rolamento com CBUQ espessura 3 cm acabado: Em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), uma mistura de agregados e betume, devidamente dosada e homogeneizada em usina em temperaturas de 120º à 150º. tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência aos desgastes no pavimento, sendo sua aplicação com vibro acabadora e rolada com rolo pneumático e o acabamento final de alisamento com rolo tander de chapa metálica, também será utilizada mão-de-obra especializada, no sentido de auxiliar os recortes e aplicação de asfalto nas áreas onde não se consegue a aplicação com vibro acabadora.

Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana, considerando a média entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km.

OBS: O trânsito a ser interrompidos para os serviços de conserto e recapeamento das ruas deverão ser previamente informados à Secretaria Municipal de Segurança Pública através do órgão de trânsito DEMUTRAN.

Pirassununga, 30 de novembro de 2017.

João Ladislau Pinto.

CREA -SP 5060121768

Engenheiro Agrimensor