PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA

## ESTADO  DE  SÃO  PAULO

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico a ser executado na Rua Francisco Cera, Rua Antônio Cerqueira Pinto, Rua Augusto Horácio, Rua Nicola Canônico e Rua Arlindo Borges no Jd. Parque dos Eucaliptos.

1-Serviços Gerais:

Os serviços de varrição, campinagem e limpeza das ruas serão executados pela Contratada. A retirada dos entulhos será de responsabilidade da Contratada e em hipótese alguma deverá permanecer nas esquinas.

2-Pavimentação asfáltica:

Imprimadura ligante: Consiste na aplicação de material betuminoso tipo RR 1C à taxa de 1,2 lt/m², tendo como finalidade a adesão à capa selante, sendo distribuído uniformemente com veículos dotados de barras de aspersão, afim de cobrir totalmente a área a ser pavimentada.

Capa de rolamento com CBUQ espessura mínima compactada de 3 cm acabado: Em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), uma mistura de agregados e betume, devidamente dosada e homogeneizada em usina em temperaturas de 120º à 150º. tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência aos desgastes no pavimento, sendo sua aplicação com vibro acabadora e rolada com rolo pneumático e o acabamento de alisamento com rolo tander de chapa metálica, também será utilizada mão de obra especializada, no sentido de auxiliar os recortes e aplicação de asfalto nas áreas onde não se consegue a aplicação com vibro acabadora.

OBS: O trânsito a ser interrompidos para os serviços de conserto e recapeamento das ruas deverão ser previamente informados à Secretaria Municipal de Segurança Pública através do órgão de trânsito DEMUTRAN.

João Ladislau Pinto

CREA: 5060121768

ART nº 2802723018033840