PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PIRASSUNUNGA

## ESTADO  DE  SÃO  PAULO

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS

MEMORIAL   DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da cidade de  Pirassununga-SP

LOCAL: Rua Antônio Justino, Rua Augusto Gueli, Rua José Gruninger, Rua Madre Candida Rosa, Rua José Gatti, Rua José Maria Fusca, Rua Elisa Souza da Silva, Rua Domingos Beltrame de Oliveira, Rua Benedito Tavares, Rua Evásio Perez, Rua Dr. Artur Vieira de Moraes, Rua Levino Malaquias Ferreira, Rua Luís Torrezan, Rua José Pereira Borges, Rua Lazino Aldriguetti, Rua Francisco Esperança, Rua Afonso Guimarães, Rua Martinho Frederico Boerner, Rua Luis Benedicto, Rua Dr. Barbosa, Rua Maria Aparecida Bueno Barbosa, Avenida Tenente Olympio Guiguer, Rua Angelo Berreta Primo, Avenida Padre Antônio Leo Landers, Rua Professor Sebastião Arruda Sobrinho, Rua Valentina de Almeida Prado Penteado, Rua José Ferreira Albuquerque, Rua Riachuelo, Rua XV de Novembro, Rua Carlos Rene Schimidt, Rua Major Pereira, Rua Pereira Bueno, Rua Emílio Buzato, Rua Sebastião Batista de Oliveira Alves, Rua Eunildo Cremonesi, Rua Cecilio Carlos da Silva, Rua Ricieri Scatolini, Rua Lauro Wadat, Rua Moacyr Pereira Castilho, Rua Manoel de Castro Mendes, Rua Cristiano Franco, Rua Pedro Verona, Rua Felippe Malaman, Rua General Luis Francisco de Mattos, Rua Romilda Victorelli  Município de Pirassununga SP. Conforme listagem anexa.

1-Serviços Gerais

A placa da obra deverá ser modelo Caixa Econômica Federal.

2-  Recapeamento asfáltico:

Pintura ligante RR1C: Consiste na aplicação de material betuminoso tipo RR 1C à taxa de 1,2 lt/m² , tendo como finalidade a adesão à capa selante, sendo distribuído uniformemente com veículos dotados de barras de aspersão, afim de cobrir totalmente a área a ser pavimentada.

Camada de rolamento com CBUQ espessura mínima compactada de 3 cm acabado: Em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), uma mistura de agregados e betume, devidamente dosada e homogeneizada em usina em temperaturas de 120º à 150º. tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência aos desgastes no pavimento, sendo sua aplicação com vibro acabadora e rolada com rolo pneumático e o acabamento final de alisamento com rolo tander de chapa metálica, também será utilizada mão-de-obra especializada, no sentido de auxiliar os recortes e aplicação de asfalto nas áreas onde não se consegue a aplicação com vibro acabadora.

Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana, considerando a média entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km.

OBS: O trânsito a ser interrompidos para os serviços de conserto e recapeamento das ruas deverão ser previamente informados à Secretaria Municipal de Segurança Pública através do órgão de trânsito DEMUTRAN.

Pirassununga, 30 de maio de 2018.

Ademir Alves Lindo                                                                           João Ladislau Pinto

Prefeito Municipal                                                                                           Eng. CREA -SP 5060121768