MEMORIAL  DESCRITIVO

OBRA:  PROJETO  PARA  CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO E REVITALIZAÇÃO DO BOULEVARD

ENDEREÇO: CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PRUDENTE DE MORAES, COMPREENDIDO ENTRE A RUA JOSÉ BONIFÁCIO E O CRUZAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS.

BAIRRO: CENTRO

PIRASSUNUNGA - SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONSIDERAÇÕES GERAIS  DAS  OBRAS :

OBJETO DA OBRA:

- REMOÇÃO DE TODO O PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUSIVE DO PASSEIO PÚBLICO E RETIRADA PARCIAL DA GRAMA EXISTENTE - PREPARO DO TERRENO

- REMOÇÃO DE TODOS OS BANCOS E LIXEIRAS EXISTENTES

- PODA PARA A ELEVAÇÃO DAS COPAS DAS ÁRVORES EXISTENTES

- REMOÇÃO COM TRANSPLANTE DE 05 ESPÉCIES ARBÓREAS

- REMOÇÃO DE PARTE DE GUIAS EXISTENTE E ATERRAMENTO CONFORME OS NÍVEIS DE PROJETO

- EXECUÇÃO DE GUIAS

- EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAR OS PADRÕES DE ENERGIA CENTRAIS COM OS CHALÉS

- EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CONFORME PROJETO

- FICA POR CONTA DO SAEP – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - A MÃO DE OBRA E MÁQUINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, FICANDO POR CONTA DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DO MATERIAL;

- EXECUÇÃO DAS PLATAFORMAS ONDE SERÃO EDIFICADOS OS CHALÉS

- EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DOS CHALÉS

- IMPLANTAÇÃO DE 10 CHALÉS DE MADEIRA , ONDE 02 SERÃO PARA ALIMENTAÇÃO , 02 PARA SANITÁRIOS PÚBLICOS , 01 PARA ATENDER  A NBR 9050/ 2015 REFERENTE A ACESSIBILIDADE E 05 PARA LOJAS CONFORME MEMORIAL DE ATIVIDADES

- SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE DAS LUMINÁRIAS

- EXECUÇÃO DOS DOIS PADRÕES DE ENERGIA, CONFORME IMPLANTAÇÃO E NORMAS DA CONCESSIONÁRIA

- EXECUÇÃO DE GUIAS DOS CANTEIROS INTERNOS (JARDINS)

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA COM DESENHOS E FAIXAS, PADRÃO PRAÇA CENTRAL

- EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSOS PARA ACESSIBILIDADES NAS ESQUINAS E TODAS AS ENTRADAS DOS CHALÉS

- COLOCAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA , CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

- COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS , CONFORME PROJETO

- EXECUÇÃO DE 02 TÓTENS OU PORTAIS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - PLACA DE OBRA :

Colocação de 02 Placas indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal (4,00 x 2,00) e placa do engenheiro responsável em atendimento ao CREA.

Obs 1: será colocado 01 placa defronte a rotatória da Câmara Municipal e outra no cruzamento com a Rua Siqueira Campos;

Obs 2: a obra terá um diário de obra , o qual deverá ser registrado diariamente a situação da mesma , e será vistado no momento da vistoria ou fiscalização dos engenheiros da prefeitura.

  - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Instalações provisórias e definitivas (água, esgoto, elétrica), conforme normas da ABNT , Concessionária e SAEP.

- ligação provisória de água p/ obras e instalação sanitária provisória mínima para o atendimento da obra

- ligação provisória de luz e força para a obra - instalação mínima

- A obra deverá ter iluminação mínima instalada para segurança noturna.

  - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO :

  - ABRIGO :  PARA GUARDA DE MATERIAIS ,  ESCRITÓRIO ,  REFEITÓRIO

  - DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO :

a) Remoção de todo pavimento existente, inclusive o pavimento do passeio público e retirada da grama parcial;

b) Remoção de todos os bancos e lixeiras existentes no local;

c) Remoção de guias para a execução da obra;

d) Remoção de toda a tubulação , caixas de passagens e postes de iluminação existentes no local da obra;

Obs: Todo o material de entulho será retirado pela contratada e conduzido em local pré -determinado .Os materiais tais como bancos , lixeiras e postes de iluminação serão depositados pela contratada no Páteo II da prefeitura.

- PROJETOS COMPLEMENTARES

A Contratada deverá protocolar junto à Prefeitura Municipal de Pirassununga, através do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, todos os projetos solicitados em planilha , até o término do primeiro mês do Termo de Início da Obra ou para contemplar o a primeira medição do Cronograma Físico Financeiro.

Obs: os Projetos executivos deverão ser aprovados pelo Setor de Engenharia, podendo ser solicitado alterações dos mesmos pelo setor competente.

- PREPARAÇÃO DO TERRENO

  - TERRAPLANAGEM

A terraplanagem deverá obedecer as cotas descritas em projeto, a fim de formar um único platô para a implantação dos chalés e áreas de circulação, serão utilizados rampas e escadas para a ligação dos níveis existentes.

  - INSTALAÇÃO DE GABARITO

Toda a obra será locada com execução de gabarito, sendo que as dimensões descritas em projeto são medidas acabadas.

  - CERCAMENTO DE TODA A ÁREA COM TAPUME

Toda a obra deverá ser cercada em seu perímetro frontal e posterior com tapume e controle de acesso de pessoas e materiais.(  Devido a grande extensão da obra será opcional para a Contratada , porém não a isentando de qualquer responsabilidade).

- SEGURANÇA DO TRABALHO

- Será exigido no interior da obra:

- Capacete

- Luvas de proteção

- Óculos de proteção

- Botas

- Uniforme (da empresa)

- Será exigido que se cumpra as normas de segurança, conforme Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

- CHALÉS DE MADEIRA

TIPO 1 : LOJA ( ARTESANATO )....................................05 UNIDADES

TIPO 2 : ALIMENTAÇÃO ................................................02 UNIDADES

TIPO 3 : SANITÁRIO MASCULINO / FEMININO...........02 UNIDADES

TIPO 4 : SANITÁRIO ADAPTADO ( NBR 9050/2015 )....01 UNIDADE

05.01. CHALÉS DE MADEIRA TIPO 1 - LOJA

05.01.01. FUNDAÇÕES ( INFRAESTRUTURA )

05.01.01.01. BROCAS : Estaca rotativa  ø 25 cm profundidade média h=3,00 m completa

05.01.01.02. BALDRAME : Será executado uma viga baldrame, com as dimensões de 0,20 m x 0,25 m;

05.01.01.03. IMPERMEABILIZAÇÃO: Será aplicado Vedacit e Neutrol ( ou produto equivalente ), no coroamento do baldrame ( nas 03 faces );

05.01.01.04. FERRAGEM: Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra

05.01.01.05. CONCRETO: Concreto estrutural FCK = 20 MPA ( 1:1,5:3 ), preparado com betoneira , incluso lançamento e adensamento.

05.01.01.06. LASTRO : Lastro de brita apiloado manualmente com maco de 30 Kg e= 3 cm

05.01.02. ESTRUTURA

05.01.02.01. ESTRUTURA : Será de caibros e vigotas de madeira de lei tratadas . Não será admitido madeiras com nó, trincadas, tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.01.02.02. FERRAGENS: Serão colocadas conforme solicitação de carga e amarração. Receberão tratamento anti corrosivo e pintura. Todos os parafusos serão de aço inoxidável, acompanhados de 02 arruelas e 02 porcas.

05.01.03. PAREDES E PAINÉIS:

05.01.03.01. PAREDES E OITÕES : serão de assoalho de 10 cm em madeira tratada de lei, perfeitamente aplumados e nivelados, TIPO SANDUICHE . Não será admitido madeiras com nó, trincadas, tortas e ou envergadas. (colocação na vertical)

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.01.03.02. MANTA: Será colocado uma manta termo acústica nas paredes e oitões, entra as duas superfícies de assoalho.

05.01.03.03. ACABAMENTOS: No encontro das paredes, forro , vigotas  e outros , deverá ser colocado cordões ou cantoneiras para acabamento em madeira ( côncavos e ou convexos ).

05.01.04. FORRO

05.01.04.01. FORRO: Será empregado forro tipo lambri ( inclinado ), e as vigotas do telhado serão aparentes e deverão ter acabamentos tipo cantoneira e cordões ou cantoneiras ( côncavas e ou convexas )

05.01.04.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica  entre a telha e o lambri

05.01.05. TELHADO

05.01.05.01. TELHA : Será empregado telha de barro , tipo portuguesa, com furos para amarração para a inclinação projetada de 140ᵒ e cobertura frontal

05.01.05.02. TABEIRA : Será colocado tabeiras na parte frontal e posterior do chalé e nas laterais e parte frontal do telhado sobre a porta . As tabeiras terão recortes ornamentais padrão com largura não inferior a 25 cm.

05.01.06. ESQUADRIAS

05.01.06.01. JANELAS : Serão todas em madeira , quadriculadas . As do  pavimento térreo serão tipo pivotantes e com grade e as superiores serão em arco , quadriculadas e sem grade.

05.01.06.02. PORTAS : Será em madeira de duas folhas , com fechadura convencional para exterior e duas quádruplas . Será conforme modelo do projeto quadriculada ;

05.01.06.03. VIDROS : Serão lisos de 3mm e colocados com baguete de madeira nas portas e janelas e com  massa nas duas faces

Obs : Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.01.07. PINTURA

05.01.07.01. SELADOR E ZERNIZ ( MADEIRA ) : Todas as superfícies  serão devidamente lixadas para receber uma demão de selador de madeira . Após selado deverá ser efetuado todo processo de lixamento novamente , e após este processo todas as superfícies em madeira deverão ser envernizadas com verniz Marinho, para exterior, com duas demãos.

05.01.07.02. FERRAGENS: Todas as ferragens serão devidamente lixadas e receberão uma demão de pintura ante corrosiva ( zarcão ou equivalente ) , e após deverá ser aplicado no mínimo 02 demãos de tinta esmalte sintético Preto fosco.

05.01.08. EXTINTOR DE INCÊNDIO

05.01.08.01. BOMBEIRO : Todos os chalés terão extintores de incêndio , sendo 01 unidade de extintor de PQS 4kg e 01 unidade de extintor incêndio agua-pressurizada 10l para cada quiosque e nos de alimentação serão acrescentados 01 unidade de  extintor de PQS 4kg próximo ao abrigo de GLP.

05.01.09. RAMPA DE ACESSO

05.01.09.01. ACESSO : Será aplicado a NBR 9050 , e todos os acessos dos chalés serão munidos de rampas com diferença de nível do passeio central. Vide projeto. Será executado com pedra portuguesa.

05.01.10. PISO

05.01.10.01. PAVIMENTO TÉRREO : Será empregado porcelanato rústico , de 1. qualidade , no tamanho de 40 x 40 e PEI 5.

05.02. CHALÉS DE MADEIRA TIPO 2 - ALIMENTAÇÃO

05.02.01. FUNDAÇÕES ( INFRAESTRUTURA )

05.02.01.01. BROCAS: Estaca rotativa  ø 25 cm profundidade média h=3,00 m completa

05.02.01.02. BALDRAME: Será executado uma viga baldrame, com as dimensões de 0,20 m x 0,25 m;

05.02.01.03. IMPERMEABILIZAÇÃO: Será aplicado Vedacit e Neutrol ( ou produto equivalente ), no coroamento do bandrame ( nas 03 faces );

05.02.01.04. FERRAGEM : Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra

05.02.01.05. CONCRETO : Concreto estrutural FCK = 20 MPA ( 1:1,5:3 ), incluso lançamento e adensamento.

05.02.01.07. LASTRO : Lastro de brita apiloado manualmente com maco de 30 Kg e= 3 cm

05.02.02. ESTRUTURA

05.02.02.01. ESTRUTURA : Será de caibros e vigotas de madeira de lei tratadas . Não será admitido madeiras com nó, trincadas, tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.02.02.02. FERRAGENS : Serão colocadas conforme solicitação de carga e amarração . Receberão tratamento anti corrosivo e pintura. Todos os parafusos serão de aço inoxidável, acompanhados de 02 arruelas e 02 porcas.

05.02.03. PAREDES E PAINÉIS :

05.02.03.01. PAREDES E OITÕES : serão de assoalho de 10 cm em madeira tratada de lei, perfeitamente aplumados e nivelados, TIPO SANDUICHE . Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas. ( colocação na vertical )

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.02.03.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica nas paredes e oitões , entra as duas superfícies de assoalho .

05.02.03.03. ACABAMENTOS : No encontro das paredes , forro , vigotas  e outros , deverá ser colocado cordões ou cantoneiras para acabamento em madeira ( côncavos e ou convexos ).

05.02.04. FORRO

05.02.04.01. FORRO : Será empregado forro tipo lambri ( inclinado ), e as vigotas do telhado serão aparentes e deverão ter acabamentos tipo cantoneira e cordões ou cantoneiras ( côncavas e ou convexas )

05.02.04.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica  entre a telha e o lambri

Obs : Serão colocados manta e forros de lambri na cobertura principal do chalé, na cobertura frontal e na cobertura destinada a cobrir as mesas ( lateral ).

05.02.06. TELHADO

05.02.06.01. TELHA : Será empregado telha de barro , tipo portuguesa , com furos para amarração para a inclinação projetada de 140% e cobertura frontal

05.02.06.02. TABEIRA : Será colocado tabeiras na parte frontal e posterior do chalé e nas laterais e parte frontal do telhado sobre a porta . As tabeiras terão recortes ornamentais padrão com largura não inferior a 25 cm.

05.02.06.03. COBERTURA LATERAL ( MESAS ) : Será empregado telha de barro , tipo portuguesa, para inclinação de 38%

05.02.07. ESQUADRIAS

05.02.07.01. JANELAS : Serão todas em madeira , quadriculadas . As do  pavimento térreo serão tipo pivotantes e com grade e as superiores serão em arco , quadriculadas e sem grade.

05.02.07.02. PORTAS : Será em madeira de duas folhas , com fechadura convencional para exterior e duas quádruplas . Será , conforme modelo do projeto quadriculada ;

05.02.07.03. VIDROS : Serão lisos de 3mm e colocados com baguete de madeira nas portas e janelas e com  massa nas duas faces.

Obs : Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.02.08. PINTURA

05.02.08.01. SELADOR E ZERNIZ ( MADEIRA ) : Todas as superfícies  serão devidamente lixadas para receber uma demão de selador de madeira . Após selado , deverá ser efetuado todo processo de lixamento novamente , e após este processo todas as superfícies em madeira deverão ser envernizadas com verniz Marinho , para exterior , com 02 demãos.

05.02.08.02. FERRAGENS: Todas as ferragens serão devidamente lixadas e receberão uma demão de pintura ante corrosiva ( zarcão ou equivalente ) , e após deverá ser aplicado no mínimo 02 demãos de tinta esmalte sintético Preto fosco.

05.02.09. EXTINTOR DE INCÊNDIO

05.02.09.01. BOMBEIRO : Todos os chalés terão extintores de incêndio , sendo 01 unidade de extintor de PQS 4kg e 01 unidade de extintor incêndio agua-pressurizada 10l para cada quiosque e nos de alimentação serão acrescentados 01 unidade de  extintor de PQS 4kg próximo ao abrigo de GLP.

05.02.10. RAMPA DE ACESSO

05.02.10.01. ACESSO : Será aplicado a NBR 9050 , e todos os acessos dos chalés serão munidos de rampas com diferença de nível do passeio central. Vide projeto. Será executado com pedra portuguesa.

05.02.11. PISO

05.01.11.01. PAVIMENTO TÉRREO : Será empregado porcelanato rústico , de 1. qualidade , no tamanho de 40 x 40 e PEI 5.

05.02.11.03. ÁREA DE MESAS : Será empregado porcelanato rústico , de 1. qualidade , no tamanho de 40 x 40 e PEI 5. O rodapé será em CERÂMICA com 7 cm.

OBS : AS COLUNAS SERÃO DE MADEIRA MACIÇA

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.02.12. CHAMINÉ / COIFA :

05.02.12.01. Será executado posteriormente , conforme processo licitatório , pela empresa ganhadora com atividades de venda de gêneros alimentícios.

05.02.13. PIA :

05.02.13.01. PIA : Será colocado uma pia de cozinha , conforme medidas em projeto , com bancada de granito

05.03.14. ABRIGO DE GÁS:

05.03.14.01. GAIOLA :  Será executado abrigo de gás para 2 cilindros P4, em alvenaria esp:12cm, altura de 110 cm, laje pré-moldada impermeabilizada e porta de veneziana em alumínio anodizado (exclusive botijão de gás), incluso ventilação permanente - fornecimento e instalação

05.03. CHALÉS DE MADEIRA TIPO 3 - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

05.03.01. FUNDAÇÕES ( INFRAESTRUTURA )

05.03.01.01. BROCAS : Estaca rotativa  ø 25 cm profundidade média h=3,00 m completa

05.03.01.02. BALDRAME : Será executado uma viga baldrame, com as dimensões de 0,20 m x 0,25 m;

05.03.01.03. IMPERMEABILIZAÇÃO : Será aplicado Vedacit e Neutrol ( ou produto equivalente ), no coroamento do bandrame ( nas 03 faces );

05.03.01.04. FERRAGEM : Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra

05.03.01.05. CONCRETO : Concreto estrutural FCK = 20 MPA ( 1:1,5:3 ), preparado com betoneira , incluso lançamento e adensamento.

05.03.01.06. LASTRO : Lastro de brita apiloado manualmente com maco de 30 Kg e= 3 cm

05.03.02. ESTRUTURA

05.03.02.01. ESTRUTURA : Será de caibros e vigotas de madeira de lei tratadas . Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.03.02.02. FERRAGENS : Serão colocadas conforme solicitação de carga e amarração . Receberão tratamento anti corrosivo e pintura. Todos os parafusos serão de aço inoxidável , acompanhados de 02 arruelas e 02 porcas.

05.03.03. PAREDES E PAINÉIS :

05.03.03.01. PAREDES E OITÕES : serão de assoalho de 10 cm em madeira tratada de lei, perfeitamente aplumados e nivelados, TIPO SANDUICHE . Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas. ( colocação na vertical )

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.03.03.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica nas paredes e oitões , entra as duas superfícies de assoalho .

05.03.03.03. ACABAMENTOS : No encontro das paredes , forro , vigotas  e outros , deverá ser colocado cordões ou cantoneiras para acabamento em madeira ( côncavos e ou convexos ).

05.03.03.04. DIVISÓRIAS ( box ) : Serão em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual

05.03.04. FORRO

05.03.04.01. FORRO : Será empregado forro tipo lambri ( inclinado ), e as vigotas do telhado serão aparentes e deverão ter acabamentos tipo cantoneira e cordões ou cantoneiras ( côncavas e ou convexas )

05.03.04.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica  entre a telha e o lambri

05.03.06. TELHADO

05.03.06.01. TELHA : Será empregado telha de barro , tipo portuguesa , com furos para amarração para a inclinação projetada de 140ᵒ e cobertura frontal

05.03.06.02. TABEIRA : Será colocado tabeiras na parte frontal e posterior do chalé e nas laterais e parte frontal do telhado sobre a porta . As tabeiras terão recortes ornamentais padrão com largura não inferior a 25 cm.

05.03.07. ESQUADRIAS

05.03.07.01. JANELAS : Serão todas em madeira , quadriculadas . As do  pavimento térreo serão tipo pivotantes e com grade e as superiores serão em arco , quadriculadas e sem grade.

05.03.07.02. PORTAS : Será em madeira de duas folhas , com fechadura convencional para exterior e duas quádruplas . Será , conforme modelo do projeto quadriculada ;

05.03.07.03. PORTAS DO WC : Serão em madeira envernizada , sendo que terá 1,60 m e terá a distância até o chão de 0,30 m e terão fechadura tipo " livre / ocupado , cromadas.

05.03.07.03. VIDROS : Serão lisos de 3mm e colocados com baguete de madeira nas portas e janelas e com  massa nas duas faces e mini boreal 4mm nos banheiros..

Obs : Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.03.08. PINTURA

05.03.08.01. SELADOR E ZERNIZ ( MADEIRA ) : Todas as superfícies  serão devidamente lixadas para receber uma demão de selador de madeira . Após selado , deverá ser efetuado todo processo de lixamento novamente , e após este processo todas as superfícies em madeira deverão ser envernizadas com verniz Marinho , para exterior , com 03 demãos.

05.03.08.02. FERRAGENS : Todas as ferragens serão devidamente lixadas e receberão uma demão de pintura ante corrosiva ( zarcão ou equivalente ) , e após deverá ser aplicado no mínimo 02 demãos de tinta esmalte sintético Preto Fosco.

05.03.09. EXTINTOR DE INCÊNDIO

05.03.09.01. BOMBEIRO : Todos os chalés terão extintores de incêndio , sendo 01 unidade de extintor de PQS 4kg e 01 unidade de extintor incêndio agua-pressurizada 10l para cada quiosque.

05.03.10. RAMPA DE ACESSO

05.03.10.01. ACESSO : Será aplicado a NBR 9050 , e todos os acessos dos chalés serão munidos de rampas com diferença de nível do passeio central. Vide projeto. Será executado com pedra portuguesa.

05.03.11. PISO

05.03.11.01. PAVIMENTO TÉRREO : Será empregado porcelanato rústico , de 1. qualidade , no tamanho de 40 x 40 e PEI 5. O rodapé será em madeira com 7 cm.

05.03.12. PEÇAS SANITÁRIAS :

05.03.12.01. PIAS : Serão brancas e com coluna , serão acompanhadas de saboneteira de parede , porta toalhas, conforme projeto.

05.03.12.02. MICTÓRIO : Será branco e será acompanhado de divisórias, conforme projeto;

05.03.12.03. BACIAS SANITÁRIAS : serão brancas e com caixa acoplada , acompanhadas de acento almofadado e papeleira de parede .

05.03.13. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS :

05.03.17.01. SERVIÇO : Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de vasos sanitários e lavatórios com colunas, mictório em louça demais aparelhos e materiais .

05.03.17.02. NORMA : Toda a instalação hidrosanitária será executadas conforme ABNT.

05.03.17.02. Tubos e Conexões

- Tubos de PVC soldavel com conexoes Ø25mm

- Tubos de PVC soldavel com conexoes Ø50mm

- Tubos de PVC soldavel com conexoes Ø75mm

- registro de gaveta com canopla Ø25mm

- registro de gaveta com canopla Ø 1 1/2

- registro de gaveta bruto Ø 2

- registro de pressão com canopla Ø25mm

11.02.05. Instalação de Esgoto sanitário

- Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø100mm

- Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø40mm

- Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø50mm

- Ponto de esgoto primário com tubo de PVC branco e conexões Ø100mm

- Ponto de esgoto secundário com tubo de PVC branco e conexões Ø50mm

11.02.06. Acessórios para esgoto sanitário

- Caixa sifonada de PVC com grelha branca 100x100x50 mm

- Caixa sifonada de PVC com grelha branca 150x150x50 mm

- Caixa de inspeção de polietileno diâmetro 100 mm

- Caixa de passagem de polietileno diâmetro 100 mm

05.04. CHALÉ DE MADEIRA TIPO 4 - SANITÁRIO ADAPTADO

05.04.01. FUNDAÇÕES ( INFRAESTRUTURA )

05.04.01.01. BROCAS : Estaca rotativa  ø 25 cm profundidade média h=3,00 m completa

05.04.01.02. BALDRAME : Será executado uma viga baldrame, com as dimensões de 0,20 m x 0,25 m;

05.04.01.03. IMPERMEABILIZAÇÃO : Será aplicado Vedacit e Neutrol ( ou produto equivalente ), no coroamento do bandrame ( nas 03 faces );

05.04.01.04. FERRAGEM : Armação com ferro CA 50 ø10 mm, corte e dobra na obra

05.04.01.05. CONCRETO : Concreto estrutural FCK = 20 MPA ( 1:1,5:3 ), preparado com betoneira , incluso lançamento e adensamento.

05.04.01.06. LASTRO : Lastro de brita apiloado manualmente com maco de 30 Kg e= 3 cm

05.04.02. ESTRUTURA

05.04.02.01. ESTRUTURA : Será de caibros e vigotas de madeira de lei tratadas . Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.04.02.02. FERRAGENS : Serão colocadas conforme solicitação de carga e amarração . Receberão tratamento anti corrosivo e pintura. Todos os parafusos serão de aço inoxidável , acompanhados de 02 arruelas e 02 porcas.

05.04.03. PAREDES E PAINÉIS :

05.04.03.01. PAREDES E OITÕES : serão de assoalho de 10 cm em madeira tratada de lei, perfeitamente aplumados e nivelados, TIPO SANDUICHE . Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas. (colocação na vertical)

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.04.03.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica nas paredes e oitões , entra as duas superfícies de assoalho .

05.04.03.03. ACABAMENTOS : No encontro das paredes , forro , vigotas  e outros , deverá ser colocado cordões ou cantoneiras para acabamento em madeira ( côncavos e ou convexos ).

05.04.03.04. DIVISÓRIAS ( box ) : Serão em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual

05.04.04. FORRO

05.04.04.01. FORRO : Será empregado forro tipo lambri ( inclinado ), e as vigotas do telhado serão aparentes e deverão ter acabamentos tipo cantoneira e cordões ou cantoneiras ( côncavas e ou convexas )

05.04.04.02. MANTA : Será colocado uma manta termo acústica  entre a telha e o lambri

05.04.05. TELHADO

05.04.05.01. TELHA : Será empregado telha de barro , tipo portuguesa , com furos para amarração para a inclinação projetada de 140ᵒ e cobertura frontal

05.04.05.02. TABEIRA : Será colocado tabeiras na parte frontal e posterior do chalé e nas laterais e parte frontal do telhado sobre a porta . As tabeiras terão recortes ornamentais padrão com largura não inferior a 25 cm.

05.04.06. ESQUADRIAS

05.04.06.01. JANELAS : Serão todas em madeira , quadriculadas . As do  pavimento térreo serão tipo pivotantes e com grade e as superiores serão em arco , quadriculadas e sem grade.

05.04.06.02. PORTAS : Será em madeira de duas folhas , com fechadura convencional para exterior e duas quádruplas . Será , conforme modelo do projeto quadriculada ;

05.04.06.03. PORTAS DO WC : Serão em madeira envernizada , sendo que terá 1,60 m e terá a distância até o chão de 0,30 m e terão fechadura tipo " livre / ocupado , cromadas. Atenção : a abertura será para fora , conforme a NBR 9050.

05.04.06.03. VIDROS : Serão lisos de 3mm e colocados com baguete de madeira nas portas e janelas e com  massa nas duas faces e mini boreal 4mm nos banheiros.

Obs : Não será admitido madeiras com nó, trincadas , tortas e ou envergadas.

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

05.04.07. PINTURA

05.04.07.01. SELADOR E ZERNIZ ( MADEIRA ) : Todas as superfícies  serão devidamente lixadas para receber uma demão de selador de madeira . Após selado , deverá ser efetuado todo processo de lixamento novamente , e após este processo todas as superfícies em madeira deverão ser envernizadas com verniz Marinho , para exterior , com 03 demãos.

05.04.07.02. FERRAGENS : Todas as ferragens serão devidamente lixadas e receberão uma demão de pintura ante corrosiva ( zarcão ou equivalente ) , e após deverá ser aplicado no mínimo 02 demãos de tinta esmalte sintético Preto fosco.

05.04.08. EXTINTOR DE INCÊNDIO

05.04.08.01. BOMBEIRO : Todos os chalés terão extintores de incêndio , sendo 01 unidade de extintor de PQS 4kg e 01 unidade de extintor incêndio agua-pressurizada 10l para cada quiosque.

05.04.09. RAMPA DE ACESSO

05.04.09.01. ACESSO : Será aplicado a NBR 9050 , e todos os acessos dos chalés serão munidos de rampas com diferença de nível do passeio central. Vide projeto. Será executado com pedra portuguesa.

05.04.10. PISO

05.04.10.01. PAVIMENTO TÉRREO : Será empregado porcelanato rústico , de 1. qualidade , no tamanho de 40 x 40 e PEI 5. O rodapé será em madeira com 7 cm.

05.04.11. PEÇAS SANITÁRIAS :

05.04.11.01. PIAS : Serão brancas e com coluna , serão acompanhadas de saboneteira de parede , porta toalhas e espelho e barras de apoio conforme a NBR 9050 / 2015.

05.04.11.02. BACIAS SANITÁRIAS : serão brancas e com caixa acoplada , acompanhadas de acento almofadado e papeleira de parede e 03 barras de apoio, conforme a NBR 9050 / 2015.

05.04.12. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS :

05.04.12.01. SERVIÇO : Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de vasos sanitários e lavatórios com colunas, mictório em louça demais aparelhos e materiais .

05.04.12.02. NORMA : Toda a instalação hidrosanitário será executadas conforme ABNT.

05.04.17.03. Tubos e Conexões

- Tubos de PVC soldavel com conexoes Ø25mm

- Tubos de PVC soldavel com conexoes Ø50mm

- Tubos de PVC soldavel com conexoes Ø75mm

- registro de gaveta com canopla Ø25mm

- registro de gaveta com canopla Ø 1 1/2

- registro de gaveta bruto Ø 2

- registro de pressão com canopla Ø25mm

05.04.17.04. Instalação de Esgoto sanitário

- Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø100mm

- Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø40mm

- Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø50mm

- Ponto de esgoto primário com tubo de PVC branco e conexões Ø100mm

- Ponto de esgoto secundário com tubo de PVC branco e conexões Ø50mm

05.04.17.05. Acessórios para esgoto sanitário

- Caixa sifonada de PVC com grelha branca 100x100x50 mm

- Caixa sifonada de PVC com grelha branca 150x150x50 mm

- Caixa de inspeção de polietileno diâmetro 100 mm

- Caixa de passagem de polietileno diâmetro 100 mm

- ARBORIZAÇÃO : A poda das árvores e a remoção e transplante será de responsabilidade da Prefeitura .

07. TÓTEM OU PORTAL DE ENTRADA : No total de 02 unidades serão de madeira e deverá ser seguido todos os detalhes de projeto.

07.01. SELADOR E ZERNIZ ( MADEIRA ) : Todas as superfícies  serão devidamente lixadas para receber uma demão de selador de madeira . Após selado, deverá ser efetuado todo processo de lixamento novamente , e após este processo todas as superfícies em madeira deverão ser envernizadas com verniz Marinho , para exterior , com 03 demãos.

Não será admitido madeiras com nó,   trincadas , tortas e ou envergadas. ( colocação na vertical )

Toda madeira aparente será aparelhada de forma que quando em conjunto todas possuam as mesmas medidas e serão preparadas para aplicação de verniz;

- BANCOS : Todos os bancos serão fornecidos pela contratada , e serão com base de concreto e acento e encosto de madeira ( vigotas ) , tipo flórida  BC 020 ( ou equivalente ) , aparelhadas e envernizadas e serão colocados conforme projeto de implantação. Conforme projeto onde for colocado o banco sobre o jardim , será executado pela contratada uma base com a projeção de todo o banco de concreto com 6 cm de espessura e que deverá receber pintura.

- LIXEIRAS: serão colocadas lixeiras com capacidade de 50 litros , com diâmetro de 0,35 m , altura de 0,95 m e em sua base deverá ser colocado o logo e inscrições do município e os dizeres serão fornecidos pela municipalidade

- PASSEIO PÚBLICO : Será colocado em toda a área de circulação e áreas livres pavimentação com pedras portuguesas , similar com os desenhos da praça central e molduras e serão dispostas em duas cores pedra preta , a clara e a rosa ou vermelha. Todos os desenhos serão executados com moldes de madeira.

10. GRADIL: Será Guarda-corpo com tubo de aço galvanizado 1 1/2", h=1,10 m

- TRÂNSITO : Será executado pela municipalidade.

FAZEM  PARTE  INTEGRANTE  DESTE  MEMORIAL  DESCRITIVO , TODOS OS PROJETOS  , A  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA  E  O  CRONOGRAMA.

QUALQUER  DÚVIDA  SERÁ  SANADA  PELA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  , ATRAVÉS  DE  SUA  EQUIPE  DE ENGENHEIROS .